Artículo original

Efecto del surfactante en hidratación y tensión-deformación en la formación de película de hipromelosa

RESUMEN

Introducción: El surfactante en general tiene una influencia significativa en las propiedades mecánicas y de hinchamiento de la película formadora de hidrogel, particularmente utilizada para fines de administración de fármacos.

Objetivo: Se ha estudiado el efecto de los surfactantes sobre la hidratación y el hinchamiento, y el comportamiento físico-mecánico de las formulaciones de películas de hipromelosa.

Métodos: Se prepararon películas formadoras de hidrogel con hipromelosa y diferentes sistemas de surfactantes y cosurfactantes (Croduret 40, Kolliphor HS 15, Soluplus, Transcutol HP, Captex 355, Dimetilsulfóxido y/o cloruro de benzalconio) usando macitentan como fármaco modelo mediante la técnica de colada de solvente. Se estimó el hinchamiento a intervalos de tiempo regulares y la erosión después de la hidratación de la formulación de la película, seguido de propiedades mecánicas tales como resistencia a la tracción, resistencia, etc.

Resultados: El mayor hinchamiento y la menor erosión se encontraron en la película que contenía transcutol y captex (1860 y 17, 43 % respectivamente) mientras que la película sin surfactantes/co-surfactantes presentó 1335 y 41, 87 % de hinchamiento y erosión respectivamente. Se encontró una resistencia al plegado de 138 y una dureza alta (5, 78) en la película sin tensioactivo donde las formulaciones de película que contenían tensioactivo/co-tensioactivos mostraron una mejor resistencia al pliegue y menor dureza. Se encontró que el alargamiento a la rotura era 21,30 en el caso de MH donde se observó 13,80 % en la película que contenía transcutol. Se encontró una resistencia a la tracción de 39,28 y 36,80 de la película que contenía transcutol y sin surfactante, respectivamente.

Conclusión: Se encontró que las propiedades mecánicas y de hinchazón exhibidas son las más aceptables en la formulación de película de hidroxipropilmetilcelulosa que contiene transcutol, que puede ser muy adecuada para la administración ocular de fármacos de tipo mucoadhesivo.

Palabras clave: tensioactivos; cotensioactivos; película de hipromelosa; comportamiento tensión-deformación; hinchazón y erosión.

Traducido por: Lic. Rocío Lavastida Alfonso

Grupo de Traducciones

Dpto. de Servicios Especiales de Información

CNICM-INFOMED